Table 1. Quantitative X-ray dispersive (EDS) analyses of (a) smectitic clays and (b) quantitative EDS and electron microprobe (EMP) analyses of analcime

| a) | I/S ? | Sm | I/S ? | Sm | I/S ? | I/S ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C5 | C19 | C22 | C25 | L 1/1 | L 5/1 |
| Si | 3.94 | 3.48 | 3.64 | 4.00 | 3.97 | 3.94 |
| IVAl | 0.06 | 0.52 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| VIAl | 1.60 | 1.07 | 1.03 | 1.41 | 1.53 | 1.5 |
| Mg | 0.19 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.16 | 0.13 |
| Fe+ 3 | 0.04 | 0.66 | 0.53 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| ∑oct. | 1.83 | 2.05 | 2.00 | 1.98 | 1.81 | 1.77 |
| K | 0.15 | 0.17 | 0.69 | 0.19 | 0.27 | 0.28 |
| Na | 0.58 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.36 | 0.49 |
| Ca | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| Ba | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| ∑inter | 0.74 | 0.55 | 0.71 | 0.28 | 0.69 | 0.83 |
| b) |
| EDS analyses |
|  | G/5 12 | G/5 13 | G/5 14 | G/5 15 | M 5/1 | L 1/3 | L 1/4 | L 3/1 | L 5/3 | C2 | C3 | C8 | C15 | C16 | C17 | C20 | C23 | C29 |
| Na | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.14 | 1.70 | 1.95 | 2.08 | 2.13 | 2.26 | 2.17 | 2.12 | 2.02 | 1.11 | 1.56 | 1.10 | 2.05 | 1.78 | 1.89 |
| Mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| Al | 2.71 | 2.69 | 2.75 | 2.62 | 2.11 | 2.47 | 2.49 | 2.47 | 2.53 | 2.58 | 2.57 | 2.44 | 2.42 | 2.53 | 2.54 | 2.52 | 2.19 | 2.15 |
| Si | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| K | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Ca | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| Ba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Fe+ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Na + K + Ca | 2.20 | 2.26 | 2.26 | 2.15 | 1.90 | 1.96 | 2.09 | 2.27 | 2.27 | 2.20 | 2.16 | 2.05 | 1.18 | 1.62 | 1.21 | 2.07 | 1.82 | 2.01 |
| Si/Al | 2.21 | 2.23 | 2.18 | 2.29 | 2.85 | 2.43 | 2.41 | 2.43 | 2.38 | 2.33 | 2.34 | 2.46 | 2.48 | 2.37 | 2.36 | 2.38 | 2.75 | 2.78 |
| Na + K + Ca/Al | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.49 | 0.64 | 0.47 | 0.82 | 0.83 | 0.93 |
| EMP analyses |  |  |  |  |
|  | J5 | J8 | J9 | J11 | J12 | J15 | J16 | J17 | J18 | J20 | D11 | D12 | D16 | D19 |  |  |  |  |
| Na | 1.95 | 2.31 | 2.11 | 2.11 | 2.14 | 2.09 | 2.13 | 1.91 | 2.07 | 1.91 | 2.46 | 2.63 | 2.34 | 2.39 |  |  |  |  |
| Mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| Al | 2.22 | 2.31 | 2.21 | 2.17 | 2.17 | 2.12 | 2.18 | 2.04 | 2.16 | 2.01 | 2.36 | 2.54 | 2.40 | 2.47 |  |  |  |  |
| Si | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| Ca | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| Na + Ca | 1.95 | 2.31 | 2.12 | 2.12 | 2.14 | 2.09 | 2.14 | 1.92 | 2.07 | 1.91 | 2.46 | 2.63 | 2.36 | 2.41 |  |  |  |  |
| Si/Al | 2.70 | 2.60 | 2.72 | 2.76 | 2.77 | 2.84 | 2.76 | 2.94 | 2.77 | 2.98 | 2.54 | 2.37 | 2.50 | 2.43 |  |  |  |  |
| Na + Ca/Al | 0.88 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |